
常德市铝合金建筑型材产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表1。

表1抽样数量
	产品名称
	抽样数量
	检验数量
	备样数量

	阳极氧化型材
	1000mm*12段
	1000mm*6段
	1000mm*6段

	电泳涂漆型材
	1000mm*12段
	1000mm*6段
	1000mm*6段

	喷粉型材
	1000mm*12段
	1000mm*6段
	1000mm*6段

	喷漆型材
	1000mm*12段
	1000mm*6段
	1000mm*6段

	隔热型材
	1000mm*12段
	1000mm*6段
	1000mm*6段


2 检验项目、依据标准及重要程度分类
表2 阳极氧化型材检验项目、依据标准及重要程度分类

	序号
	检验项目
	依据标准
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	A 类 a
	B 类 b

	1
	力学性能
	抗拉强度

Rm
	GB/T5237.1-2017
	●
	

	
	
	规定非比例延伸强度

Rp0.2
	GB/T5237.1-2017
	●
	

	
	
	断后伸长率

A50mm
	GB/T5237.1-2017
	●
	

	2
	壁厚偏差
	GB/T5237.1-2017
	●
	

	3
	化学成分
	Si
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Fe
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Cu
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Mn
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Mg
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Cr
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Zn
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Ti
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	4
	氧化膜性能
	局部膜厚
	GB/T5237.2-2017
	
	●

	
	
	平均膜厚
	GB/T5237.2-2017
	
	●

	
	
	封孔质量
	GB/T5237.2-2017
	
	●

	a 极重要质量项目

b 重要质量项目


表3 电泳涂漆型材检验项目、依据标准及重要程度分类

	序号
	检验项目
	依据标准
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	A 类 a
	B 类 b

	1
	力学性能
	抗拉强度

Rm
	GB/T5237.1-2017
	●
	

	
	
	规定非比例延伸强度

Rp0.2
	GB/T5237.1-2017
	●
	

	
	
	断后伸长率

A50mm
	GB/T5237.1-2017
	●
	

	2
	壁厚偏差
	GB/T5237.1-2017
	●
	

	3
	化学成分
	Si
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Fe
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Cu
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Mn
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Mg
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Cr
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Zn
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Ti
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	4
	复合膜性能
	阳极氧化

膜局部膜厚
	GB/T5237.3-2017
	
	●

	
	
	漆膜局部

膜厚
	GB/T5237.3-2017
	
	●

	
	
	复合膜局

部膜厚
	GB/T5237.3-2017
	
	●

	
	
	漆膜硬度
	GB/T5237.3-2017
	
	●

	
	
	漆膜干附

着性
	GB/T5237.3-2017
	
	●

	
	
	漆膜湿附

着性
	GB/T5237.3-2017
	
	●

	
	
	耐碱性
	GB/T5237.3-2017
	
	●

	a 极重要质量项目

b 重要质量项目


表4 喷粉型材检验项目、依据标准及重要程度分类

	序号
	检验项目
	依据标准
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	A 类 a
	B 类 b

	1
	力学性能
	抗拉强度

Rm
	GB/T5237.1-2017
	●
	

	
	
	规定非比例延伸强度

Rp0.2
	GB/T5237.1-2017
	●
	

	
	
	断后伸长率

A50mm
	GB/T5237.1-2017
	●
	

	2
	壁厚偏差
	GB/T5237.1-2017
	●
	

	3
	化学成分
	Si
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Fe
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Cu
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Mn
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Mg
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Cr
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Zn
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Ti
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	4
	膜层性能
	膜厚
	GB/T5237.4-2017
	
	●

	
	
	干附着性
	GB/T5237.4-2017
	
	●

	
	
	湿附着性
	GB/T5237.4-2017
	
	●

	
	
	沸水附着性
	GB/T5237.4-2017
	
	●

	a 极重要质量项目

b 重要质量项目


表5 喷漆型材检验项目、依据标准及重要程度分类

	序号
	检验项目
	依据标准
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	A 类 a
	B 类 b

	1
	力学性能
	抗拉强度Rm
	GB/T5237.1-2017
	●
	

	
	
	规定非比例延伸强度

Rp0.2
	GB/T5237.1-2017
	●
	

	
	
	断后伸长率

A50mm
	GB/T5237.1-2017
	●
	

	2
	壁厚偏差
	GB/T5237.1-2017
	●
	

	3
	化学成分
	Si
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Fe
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Cu
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Mn
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Mg
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Cr
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Zn
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Ti
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	4
	膜层性能
	平均膜厚
	GB/T5237.5-2017
	
	●

	
	
	局部膜厚
	GB/T5237.5-2017
	
	

	
	
	干附着性
	GB/T5237.5-2017
	
	●

	
	
	湿附着性
	GB/T5237.5-2017
	
	●

	
	
	沸水附着性
	GB/T5237.5-2017
	
	●

	
	
	硬度
	GB/T5237.5-2017
	
	●

	a 极重要质量项目

b 重要质量项目


表6 隔热型材检验项目、依据标准及重要程度分类

	序号
	检验项目
	依据标准
	重要程度或不合格程度分类

	
	
	
	A 类 a
	B 类 b

	1
	力学性能
	抗拉强度Rm
	GB/T5237.1-2017
	●
	

	
	
	规定非比例延伸强度

Rp0.2
	GB/T5237.1-2017
	●
	

	
	
	断后伸长率

A50mm
	GB/T5237.1-2017
	●
	

	2
	壁厚偏差
	GB/T5237.1-2017
	●
	

	3
	化学成分
	Si
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Fe
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Cu
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Mn
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Mg
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Cr
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Zn
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	
	
	Ti
	GB/T5237.1-2017
	
	●

	4
	复合性能
	纵向抗剪特征值

（室温）
	GB/T5237.6-2017
	●
	

	a 极重要质量项目

b 重要质量项目


注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5237.1-2017 铝合金建筑型材 第 1 部分：基材

GB/T 5237.2-2017 铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材

GB/T 5237.3-2017 铝合金建筑型材 第 3 部分：电泳涂漆型材

GB/T 5237.4-2017 铝合金建筑型材 第 4 部分：喷粉型材

GB/T 5237.5-2017 铝合金建筑型材 第 5 部分：喷漆型材

GB/T 5237.6-2017 铝合金建筑型材 第 6 部分：隔热型材

 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则编制单位：山东腾翔产品质量检测有限公司。

本细则由常德市市场监督管理局产品质量安全监督管理科管理。

2
7

